## SOSTANZA: CALCE IDRAULICA NATURALE

Con calci idrauliche si intendono prodotti derivati dalla calcinazione di calcari marnosi o marne calcaree (miscele naturali che presentano un certo tenore, dal 6 al 22%, di argille o altri alluminosilicati idrati) sottoposti a cottura a temperature generalmente comprese tra 1100 e 1250°C. In tali condizioni si formano composti che reagendo chimicamente con l’acqua formano idrati stabili ed insolubili che permettono al materiale di indurire e rimanere stabile anche sott’acqua (azione idraulica). Attualmente, in base alla norma europea Armonizzata UNI EN 459-1:2001, ciò che commercialmente viene indicato come Calce Idraulica (sigla HL) non viene prodotto per cottura di marne o miscele di calcare ed argilla ma è ottenuto, di fatto, miscelando cemento Portland con un buon tenore di filler (materiale inerte macinato finemente, generalmente di tipo calcareo) e piccole quantità di additivi aeranti. Invece, i prodotti ottenuti con la cottura di marne naturali oppure di mescolanze omogenee di pietre calcaree e di materie argillose sono indicati come Calci Idrauliche Naturali. Le calci idrauliche naturali vengono contraddistinte con la sigla NHL (Natural Hidraulic Limes) in quanto, non sono modificate e idraulicizzate con l'aggiunta di materiali pozzolanici o idraulici (clinker, cemento, ceneri ecc). Tale distinzione si traduce nella definizione di tre classi: NHL 2 (debolmente idraulica) NHL 3,5 (mediamente idraulica) NHL 5 (propriamente idraulica) La calce idraulica è stata praticamente abbandonata come legante idraulico per le costruzioni in calcestruzzo a causa dei bassi valori finali di resistenza meccanica a compressione e viene utilizzata soprattutto per ottenere malte o intonaci (sia per interni che per esterni) di alta qualità. Inoltre, è un componente indispensabile per il restauro e le ristrutturazioni di edifici, perché le sue caratteristiche danno una grande durata nel tempo e inoltre garantisce un'ottima traspirazione. Allo stato naturale si presenta come una polvere di colore nocciola o grigio chiaro ed estremamente fine.

- Valutazione e Classificazione Dei Rischi

| Descrizione | Liv. Probabilità | Entità danno | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| Ustioni ed abrasioni per contatto prolungato | Probabile | Significativo | Notevole |
| Inalazione di polveri e fibre | Probabile | Significativo | Notevole |
| Irritazione delle vie respiratorie, delle mucose e degli occhi per inalazione di polveri | Probabile | Significativo | Notevole |
| Irritazione cutanea per contatto a causa dell’ elevato pH della calce | Probabile | Significativo | Notevole |
| Lesioni oculari in caso di proiezione di polveri o pasta | Probabile | Significativo | Notevole |
| Allergeni | Non probabile | Significativo | Accettabile |

- Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

- Il datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dalla  presenza di agenti chimici ed attua le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi (Art 223, 224, 225 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate, nello specifico le concentrazioni, le modalità d'uso ed i tempi di contatto (Art 227, comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Effettuare la formazione e l’informazione relativa all’uso corretto di tali sostanze (Art 227, comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Se si opera in ambienti ristretti o scarsamente ventilati ridurre al minimo il tempo di esposizione (Allegato IV Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Aerare gli ambienti durante le operazioni di utilizzo di tali prodotti (Allegato IV Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati (Allegato IV Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Conservare il prodotto imballato in luogo coperto ed asciutto, lontano da acidi e liquidi

- Durante la manipolazione della calce sfusa, prevedere la captazione delle polveri per evitarne la dispersione (Allegato IV Punto 2.2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Durante l’uso saranno presi gli accorgimenti per evitare contatti con la pelle e con gli occhi

- Nel caso di contatto cutaneo esteso ai lavoratori sarà raccomandato di lavarsi abbondantemente con acqua e sapone

- Nel caso di contatto con gli occhi, non strofinare, ma lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua potabile o specifiche lavande oculari e consultare il medico

- In caso di inalazione irrigare naso e gola con acqua e se il malessere persiste, consultare il medico

- In caso di ingestione accidentale, non provocare il vomito, sciacquare la cavità orale con acqua, bere abbondantemente e consultare il medico

- Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande

- Effettuare la sorveglianza sanitaria con periodicità annuale o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione (Art. 229 del D.lgs. n. 81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Fare uso di creme barriera in caso di sensibilizzazione al prodotto

- Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone preventivamente l’integrità e/o lo stato di efficienza seguendo quanto specificato sul manuale d'uso e manutenzione (Art. 75 - 78 del D.lgs. n. 81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

| RISCHI EVIDENZIATI | DPI | DESCRIZIONE | RIF.NORMATIVO |
| --- | --- | --- | --- |
| Ustioni per contatto del prodotto con la pelle | Guanti anticalore | Guanti pesanti per manipolazione di sostanze ad alta temperatura | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 407 (1994) Guanti di protezione contro i rischi termici (Calore e/o fuoco) |
| Manipolazione di prodotti chimici corrosivi | Guanti di protezione | Guanti in gomma pesante o neoprene, resistenti ad agenti chimici aggressivi ed irritanti | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 374(2004) Guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi. Parte, 1,2 e 3 |
| Inalazione di polveri e fibre durante l’uso del prodotto | Facciale filtrante per polveri FFP2 | Mascherina per la protezione di polveri a media tossicità, fibre e aerosol a base acquosa di materiale particellare >= 0,02 micron. | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 149(2003) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Semimaschera filtrante contro particelle. Requisiti, prove, marcatura |
| Schizzi di prodotti chimici | Occhiali di protezione | Con lente unica panoramica in policarbonato trattati anti graffio, con protezione laterale | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 166 (2004) Protezione personale degli occhi - Specifiche. |
| Contatto con il corpo durante l’uso di calce | Tuta impermeabile | In modo da evitare che il prodotto venga a contatto con la pelle | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punto 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 943-1 (2003) Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi, inclusi aerosol liquidi e particelle solide - Requisiti prestazionali per tute di protezione chimica, ventilate e non ventilate, a tenuta di gas (Tipo 1) e non a tenuta di gas (Tipo 2). |
| Schizzi di prodotti chimici | Stivali di protezione | Stivali in PVC antiacido con suola antiscivolo resistente agli agenti aggressivi | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punto 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 13832-1(2007) Calzature di protezione contro agenti chimici - Parte 1: Terminologia e metodi di prova |